附件二：

5项黑色冶金行业标准样品成分含量

	序号
	编   号
	名   称
	标准值及

标准偏差
	成                      分               （%）
	数 量

（瓶、套）
	研制

单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	V
	Cu
	W
	AIs
	
	

	1
	YSBC

11243-2006
	滚珠轴承钢GCr15SiMn
	标准值及

标准偏差
	0.993

0.007
	0.582

0.005
	0.996

0.004
	0.017

0.001
	0.0060

0.0004
	1.47

0.02
	0.053

0.001
	0.029

0.001
	
	0.152

0.004
	
	
	500


	钢铁研究总院


	序号
	编   号
	名   称
	标准值及

标准偏差
	成                      分               （%）
	数 量

（瓶、套）
	研制

单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	V
	Cu
	AIt
	AIs
	
	

	2
	YSBS

14211-2006
	硅钢

校正样品
	推荐值
	0.003


	1.61
	0.247
	0.015
	0.0062
	0.016
	0.011
	0.001
	0.001
	0.037
	0.024
	0.023
	300
	武汉钢铁（集团）公司技术中心

	
	续上表
	
	
	Ti
	Nb
	W
	Sn
	B
	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	YSBS

14211-2006
	硅钢

校正样品
	推荐值
	0.001
	0.001
	0.0050
	0.0040
	0.0034
	0.0025
	
	
	
	
	
	
	300
	


	序号
	编   号
	名   称
	标准值及

标准偏差
	成                      分               （%）
	数 量

（瓶、套）
	研制

单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	V
	Cu
	W
	AIs
	
	

	3
	YSBC

14241-2006
	低合金钢（1）20MnSiV
	标准值及

标准偏差
	0.192

0.004
	0.276

0.004
	1.72

0.02
	0.0071

0.0004
	0.0022

0.0002
	0.283

0.003
	0.194

0.003
	
	0.093

0.003
	0.311

0.004
	
	
	500


	武汉钢铁（集团）公司技术中心

	4
	YSBC

14242-2006
	低合金钢（2）20MnSiV
	标准值及

标准偏差
	0.255

0.003
	0.776

0.007
	1.33

0.02
	0.0129

0.0007
	0.0029

0.0007
	0.204

0.003
	0.248

0.003
	
	0.138

0.003
	0.188

0.003
	
	
	
	


	序号
	编   号
	名   称
	标准值及

标准偏差
	成                      分               （%）
	数 量

（瓶、套）
	研制

单位

	
	
	
	
	C
	Si
	Mn
	P
	S
	Cr
	Ni
	Mo
	V
	Cu
	W
	AIs
	
	

	5
	YSBC

29301-2006
	模具钢

4Cr5MoV1Si
	标准值及

标准偏差
	0.319

0.003
	1.04

0.01
	0.369

0.004
	0.0081

0.0002
	0.0017

0.0002
	5.19

0.01
	0.058

0.002
	1.32

0.02
	1.04

0.01
	0.113

0.004
	
	
	500


	大冶特钢股份有限公司技术中心


