附件三：
  8项有色金属行业标准样品成分含量表
	序号
	编  号
	名  称
	特   性
	元    素
	数 量

（瓶 、套）
	研制单位

	
	
	
	
	Si
	Fe
	Cu
	Mn
	Mg
	Zn
	Ti
	Cr
	Ni
	Ga
	
	

	1
	YSS025-2006
	3A21铝合金

光谱控制样品
	标准值（%）
合成标准偏差（%）
数据组数
	0.300
0.005
8
	0.505
0.005
8
	0.094
0.004
8
	1.26
0.05
8
	0.045
0.004
8
	0.116
0.006
8
	0.083
0.003
8
	0.046
0.006
8
	0.046
0.004
8
	0.0093
0.0008
8
	100
	东北轻合金

有限责任公司

	2
	YSS026-2006
	3A21铝合金

化学标准样品
	标准值（%）
合成标准偏差（%）
数据组数
	0.300
0.004
8
	0.505
0.002
8
	0.094
0.002
8
	1.26
0.04
8
	0.045
0.005
8
	0.116
0.003
8
	0.083
0.002
8
	0.046
0.004
8
	0.046
0.002
8
	0.0093
0.0005
8
	100
	


	3
	YSS027-2006
	6063铝合金

光谱控制样品
	标准值（%）
合成标准偏差（%）
数据组数
	0.414
0.008
8
	0.333
0.005
8
	0.092
0.006
8
	0.089
0.004
8
	0.670
0.005
8
	0.113
0.005
8
	0.064
0.006
8
	0.085
0.006
8
	0.024
0.002
8
	0.0096

0.0008

8
	100
	

	4
	YSS028-2006
	6063铝合金

化学标准样品
	标准值（%）
合成标准偏差（%）
数据组数
	0.414
0.006
8
	0.333
0.004
8
	0.092
0.003
8
	0.089
0.003
8
	0.670
0.005
8
	0.113
0.004

8
	0.064
0.004
8
	0.085
0.004
8
	0.024
0.001
8
	0.0096

0.0008

8
	100
	


	序号
	编  号
	名  称
	特  性
	元    素
	数 量

（瓶 、套）
	研制单位

	
	
	
	
	Cu
	S
	As
	Zn
	Pb
	Cd
	Bi
	MgO
	Au

(ug/g)
	Ag

(ug/g)
	
	

	5
	YSS029-2006
	铜精矿
	标准值（%）
标准偏差（%）
数据组数
	20.17
0.07
6
	31.50
0.13
6
	0.22
0.01
6
	4.21
0.07
6
	2.51
0.07
6
	0.026
0.003
6
	0.069
0.007
6
	0.32
0.01
6
	2.47
0.07
6
	524.3
2.7
6
	250
	葫芦岛锌厂、葫芦岛永胜有色金属经贸有限公司


	序号
	编  号
	名  称
	特  性
	元    素
	数 量

（瓶 、套）
	研制单位

	
	
	
	
	Zn
	Fe
	S
	Pb
	Cu
	Cd
	Ag

（ug/g）
	SiO2
	As
	Sb
	
	

	6
	YSS030-2006
	锌精矿
	标准值（%）
标准偏差（%）
数据组数
	50.22
0.06
6
	8.29
0.03
6
	31.14
0.06
6
	0.76
0.02
6
	0.77
0.01
6
	0.33
0.01
6
	194
7
6
	2.45
0.03
6
	0.10
0.01
6
	0.033
0.002
6
	250
	葫芦岛锌厂、葫芦岛永胜有色金属经贸有限公司


	序号
	编号
	名称
	特 性
	元     素
	数 量

（套）
	研制

单位

	
	
	
	
	Si
	Fe
	Cu
	Mn
	Mg
	Cr
	Ni
	Zn
	Ti
	Be
	Zr
	B
	Sc
	
	

	7
	YSS031

-2006
	5A70、
5A71
铝钪
合金
光谱
标准
样品
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.246

0.003

8
	0.360
0.003
8
	0.013
0.001

8
	1.11

0.02

8
	4.85

0.03

8
	0.214

0.004

8
	0.013
0.001
8
	0.101

0.002

8
	0.0094

0.0004

8
	0.00011

0.00001

8
	0.035

0.001

8
	0.0010

0.0001

7
	0.031

0.001

6
	100
	西南
铝业
（集团）

有限
责任
公司

	
	
	
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.206

0.003

8
	0.273
0.003

8
	0.051
0.001

8
	0.849

0.006

8
	6.28

0.07

8
	0.127

0.002

8
	0.014
0.001

8
	0.029

0.001

8
	0.062

0.002

8
	0.0012

0.0001

8
	0.162

0.002

8
	0.0020

0.0001

8
	0.103

0.001

6
	
	

	
	
	
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.131
0.002

8
	0.197
0.002
8
	0.029
0.001

8
	0.413

0.004

8
	5.61

0.03

8
	0.023

0.001

8
	0.0097

0.0002

8
	0.044

0.001

8
	0.029

0.001

8
	0.0034

0.0001

8
	0.092

0.002

8
	0.0027

0.0002

7
	0.181

0.003

6
	
	

	
	
	
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.050

0.001

8
	0.155

0.003

8
	0.072
0.001

8
	0.140
0.002

8
	7.11

0.07

8
	0.134

0.004

8
	0.035
0.001
8
	0.135
0.002

8
	0.178

0.007

8
	0.0051

0.0001

8
	0.220

0.006

8
	0.0084

0.0003

7
	0.236

0.007

6
	
	

	
	
	
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.100

0.002

8
	0.299

0.004

8
	0.097

0.001

8
	0.783

0.004

8
	7.30

0.06

8
	0.066

0.002

8
	0.108

0.003

8
	0.076

0.003

8
	0.079

0.004

8
	0.00051

0.00005

8
	0.055

0.002

8
	0.0060

0.0003

7
	0.257

0.005

6
	
	

	
	
	
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.049

0.002

8
	0.089

0.001

8
	0.012

0.001

8
	0.341

0.004

8
	5.19

0.05

8
	0.014*

—

—
	0.0066

0.0002

8
	0.0082

0.0003

8
	0.040

0.001

8
	0.0013

0.0001

8
	0.097*

—

—
	—

—

—
	0.349

0.003

6
	
	

	
	
	
	标准值(%)
标准偏差(%)
数据组数
	0.046

0.002

8
	0.089

0.002

8
	0.011

0.001

8
	0.306

0.004

8
	4.52

0.05

8
	0.013*

—

—
	0.0058

0.0002

8
	0.0075

0.0002

8
	0.038

0.001

8
	0.0011

0.0001

8
	0.088

0.004

8
	—

—

—
	0.535

0.007

6
	
	


* 为参考值
	序号
	编  号
	名   称
	特  性
	元     素
	数 量

（套）
	研制

单位

	
	
	
	
	Si
	Fe
	Cu
	Mn
	Ni
	Zn
	Ce
	Zr
	
	

	8
	YSS032-2006
	MgZnCeZr、MgZnZr

镁合金标准样品
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	0.0027

0.0002

8
	0．0092

0．0004

8
	0.150

0.002

8
	0.0010

0.0001

8
	5.59

0.05

8
	0.149

0.005

8
	—

—

—
	100
	西南

铝业

（集团）

有限

责任

公司

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	0.0056

0.0008

8
	0.0033

0.0004

8
	0.054

0.002

8
	0.093

0.001

8
	0.00090

0.00006

8
	4.58

0.05

8
	0.826

0.005

8
	—

—

—
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	0.0047

0.0005

8
	0.0041

0.0004

8
	0.068

0.001

8
	0.067

0.001

8
	0.0011

0.0001

8
	3.63

0.02

8
	1.28

0.04

8
	—

—

—
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	0.051

0.001

8
	0.062

0.001

8
	0.084

0.001

8
	2.69

0.03

8
	1.47

0.04

8
	—

—

—
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	0.133

0.002

8
	0.214

0.003

8
	0.0050

0.0002

8
	1.46

0.03

8
	1.54

0.04

8
	—

—

—
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	4.36

0.04

8
	2.79

0.04

8
	1.03*

—

—
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	3.52

0.03

8
	4.16

0.04

8
	0.63

0.02

—
	
	


续上表

	序号
	编  号
	名   称
	特  性
	元     素
	数 量

（套）
	研制

单位

	
	
	
	
	Si
	Fe
	Cu
	Mn
	Ni
	Zn
	Ce
	Zr
	
	

	8
	YSS032-2006
	MgZnCeZr、MgZnZr

镁合金标准样品
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	4.37

0.04

8
	3.37

0.03

8
	0.81

0.03

8
	100
	西南

铝业

（集团）

有限

责任

公司

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	4.71

0.05

8
	—

—

—
	0.17

0.02

8
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	0.0015

0.0003

8
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	6.15

0.06

8
	—

—

—
	0.20

0.01

8
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	0.025

0.001

8
	6.08

0.06

8
	—

—

—
	0.36

0.02

8
	
	

	
	
	
	标准值(%)

标准偏差(%)

数据组数
	0.025

0.001

8
	0.011

0.001

8
	—

—

—
	—

—

—
	—

—

—
	7.02

0.05

8
	—

—

—
	—

—

—
	
	


* 为参考值
PAGE  
7

