附件

活性染料行业清洁生产评价指标体系

（征求意见稿）编制说明

《活性染料行业清洁生产评价指标体系》编制组

2016年8月

目录

1	项目背景	1

1.1任务来源	1

1.2编制过程	1

2	行业生产现状、存在问题和评价指标体系编制意义	2

2.1活性染料产品特性	2

2.2行业发展概况	3

2.3生产原料与工艺	5

2.4生产装备技术水平	8

2.5存在的主要问题	10

2.6评价指标体系编制意义	11

3	适用范围	11

4	编制依据和参考资料	11

4.1编制依据	11

5	编制方法和技术路线	12

5.1编制方法	12

5.2技术路线	12

6	指标确定说明	13

6.1方法概述	13

6.2本评价指标体系的使用目的	14

6.3评价指标体系指标选取的原则	14

6.4评价指标体系指标的确定	14

6.4.5 产品特征指标（定量指标）	28

6.4.6 清洁生产管理指标（定性指标）	29

7 标准实施的可行性分析	31

7.1 标准实施的技术可行性	31

7.2 评价指标体系实施的经济可行性	31

8 评价指标体系实施的污染减排潜力分析	31

- 项目背景

1.1任务来源

清洁生产是实现循环经济的主要方法，是21世纪工业生产的方向，也是我国工业实现可持续发展的重要保证。企业要实现清洁生产，必须有一个努力目标和判断标准。清洁生产标准就是企业努力的目标，也是企业是否实现清洁生产的判断标准。《活性染料清洁生产评价指标体系》的制订可以促进国内活性染料行业走清洁生产的道路，为企业开展清洁生产提供技术导向，为企业清洁生产审核、清洁生产绩效公告及环境影响评价、排污许可证等相关环境管理制度的实施提供依据。

根据2014年9月国家发展和改革委员会、国家环境保护部、国家工业和信息化部[2014年第16号]公告批复计划的相关要求, 2014年11月，中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心、中国石油和化学工业联合会、中国染料工业协会，浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、泰兴锦鸡染料有限公司、江苏德美科化工有限公司等单位成立了编制起草小组。

1.2编制过程

根据2014年9月国家发展和改革委员会、国家环境保护部、国家工业和信息化部[2014年第16号]公告批复计划的相关要求，中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心的委托，中国石油和化学工业联合会、中国染料工业协会，浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、泰兴锦鸡染料有限公司、江苏德美科化工有限公司等单位于2014年承担了该标准的编制工作。

（1）开题报告

2014年11月，中国环境科学研究院清洁生产与循环经济研究中心、中国石油和化学工业联合会、中国染料工业协会，浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、泰兴锦鸡染料有限公司、江苏德美科化工有限公司等单位成立了编制起草小组。召开了课题组工作会议,就活性染料清洁生产评价指标体系中涉及的相关问题，国家产业政策、编制的基本原则，数据采集、计算方法、各项指标等进行了充分讨论，至2015年6月~10月完成了资料收集、整理和分析，书面调研和现场调研。按照中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国工业和信息化部2013年6月5日发布的清洁生产评价指标体系编制通则（试行稿）的编制原则和框架要求，撰写并完成开题报告。

（2）讨论稿及编制说明

2015年1月初，编制了活性染料企业清洁生产现状调查表，并下发企业。在2015年2~3月，召开课题工作组会议，课题小组按工作计划进行了活性染料清洁生产评价指标体系起草阶段的工作，先后完成了制定活性染料工业清洁生产评价指标体系的指标编制原则、编制清洁生产评价指标体系指标的框架和清洁生产指标分级表、编写清洁生产评价指标体系正文与编制说明等文字内容。2015年11月完成标准的初稿，于2015年11~12月进行部分企业征求意见，并根据企业意见进行修改。2016年2月完成标准的修改工作。

（3）征求意见稿及编制说明

2016年4月完成《活性染料工业清洁生产评价指标体系》征求意见稿及编制说明，并征求意见。

（4）送审稿及编制说明

2016年6月根据相关部门、企业对征求意见稿提出意见，课题小组进行了修改和完善，完成了《活性染料工业清洁生产评价指标体系》和编制说明送审稿的编制工作。

（5）报批稿及编制说明

计划在2016年7月，由中国环境科学研究院组织召开《活性染料工业清洁生产评价指标体系》审议会，请环境管理部门相关人员和行业专家对送审稿进行评审并提出修改意见，编制组根据审查会议提出的修改意见，对清洁生产评价指标体系进行最后修改完善，于2016年8月完成标准报批稿。

- 行业生产现状、存在问题和评价指标体系编制意义

2.1活性染料产品特性

活性染料(reactive dye)，又称反应性染料。为在染色时与纤维起化学反应的一类染料。这类染料分子中含有能与纤维发生化学反应的基团，染色时染料与纤维反应，二者之间形成共价键，成为整体，使耐洗和耐摩擦牢度提高。活性染料是一类新型染料。1956年英国首先生产了 Procion牌号的活性染料。我国在1957年开始活性染料的研究，1958年三嗪型活性染料在上海投入生产。

活性染料分子包括母体染料和活性基两个主要组成部分，能与纤维反应形成牢固的共价键结合，而具备一系列其它纤维素纤维染料无法比拟的特点，确立了其作为纤维素纤维用染料的发展和使用重点的地位，突出地表现在下列四个方面：

(1) 活性染料是取代禁用染料和其它类型纤维素用染料如硫化染料、冰染染料和还原染料等的最佳选择之一。

(2)活性染料能用经济的染色工艺和简单的染色操作获得高水平的各项坚牢性能特别是湿牢度。

(3)活性染料的色谱广、色泽鲜艳、性能优异、适用性强，其色相和性能基本上与市场对纤维和衣料的要求相适应。

(4)活性染料适用于新型纤维素纤维产品如Lyocell纤维等印染的需要。

活性染料以色泽鲜艳、色谱齐全，应用简便，价格较廉，适用性强，染色牢度优良而著称，现已发展成为棉用染料中最重要的染料类别，成为全球重点发展和关注的一类染料。据相关资料统计，在世界纤维素纤维消耗的各类染料中，以吨位计，活性染料占33%，硫化染料占21%；直接染料占18%，颜料占13%，还原染料占10%，冰染染料占5%，活性染料居各类棉用染料之首。

2.2行业发展概况

2.2.1活性染料企业性质

根据对活性染料企业的调查，目前我国活性染料生产企业约45家（不包括贸易公司、拼混企业和现已停产企业），其中股份制企业占21.4%，私营企业占50 %，三资企业占28.6%。

2.2.2活性染料生产规模

活性染料今年来发展迅速，生产装置能力在万吨规模的企业占44.5%，2015年生产量26.30万吨（其中包括少量的企业间相互购货数量）。

表1    活性染料生产规模分布

| 生产规模 | 百分比（%） |
| --- | --- |
| 50000吨以上 | 8.9 |
| 30000吨-50000吨 | 8.9 |
| 20000吨-30000吨 | 17.8 |
| 10000吨-20000吨 | 8.9 |
| 5000吨-10000吨 | 33.9 |
| 5000吨以下 | 21.6 |

2.2.3活性染料生产地域分布

活性染料企业分布主要集中在江苏和浙江两地，浙江省企业占总数的24%，江苏占40%，湖北占4%，上海占10%，天津占8%，山东占6%，内蒙古占4%，安徽、河南各占2%。

图1   活性染料生产地域分布

2.2.4活性染料产量变化

从1958年第一只活性染料投入生产，经过50多年的不断发展，特别是近十年来，我国活性染料工业的发展十分迅速，到2015年我国的活性染料产量已达26.3万吨，占我国染料总产量的28.5%。2009～2015年中国活性染料产量变化情况见表2：

表 2  2009～2015年我国活性染料产量变化表单位：万吨

| 年度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产量 | 19.59 | 22.85 | 18.90 | 21.51 | 27.63 | 26.85 | 26.30 |

2.2.5活性染料企业分布

活性染料产量分布，浙江省占总量的43%，江苏占30%，湖北占14%，内蒙古占5%，上海占3%，天津占3%，安徽、河南各占1%，我国活性染料生产的企业分布情况见图2。

图2      活性染料生产企业分布

2.2.6活性染料产品类型

目前，国内开发和生产的活性染料类型已达20种，几乎国外现有的活性基团国内都已开发和生产。双活性基或多活性基染料，特别是含不同活性基的染料成为活性染料发展的热门；ＭＥ型、ＥＦ型、Ｂ型及部分环保型染料品种受到生产企业重视，活性染料类型见表3。

表3   我国活性染料生产类型

| X型 | ME型 | E型 |
| --- | --- | --- |
| K型 | KD型 | F型 |
| KM型 | KN型 | PW型 |
| KE型 | B型 | S/SX型 |
| KP型 | R/CN型 | 活性分散型 |
| M型 | P型 | 活性环保型 |
| EF型 | 其它 |  |

2.2.7活性染料品种

经统计，目前能够生产的活性染料品种有400多个品种，其中有染料索引号的约190个（其中有10多个单色目前没有查到索引号），在已知染料索引号的单色染料品种中，黄色染料35个，橙色染料21个，红色染料46个，蓝色染料50个，紫色染料7个，黑色染料7个，棕色染料4个，绿色染料1个。经常生产的有150个品种，覆盖了染色用染料品种、毛用染料品种，印花用活性染料品种。

图3  活性染料品种

2.3生产原料与工艺

目前国内活性染料生产工艺主要分为盐析生产工艺和原浆干燥工艺。

2.3.1盐析生产工艺流程框图如下：

成品

商品化

滤饼烘干

压滤

盐析

合成

原料

废水

2.3.2原浆干燥工艺流程框图如下：

成品

商品化

原浆喷雾干燥

合成

原料

2.3.2.1活性染料典型产品合成工艺流程

(1) C.I.活性红239生产工艺带产污节点的生产工艺流程方框图

图4  C.I.活性红239产品合成工艺流程图

(2) C.I.活性黑5生产工艺带产污节点的生产工艺流程方框图

图5  C.I.活性黑5产品合成工艺流程图

2.3.2.2活性染料后处理工艺流程

图6活性染料后处理工艺流程图

2.4生产装备技术水平

2.4.1现有生产装置物耗和能耗情况

经过多年生产和技术进步，我国活性染料生产技术有了很大的提高，能源和物耗有了一定幅度的下降，但由于各生产厂家技术水平和生产装备的不同，彼此间的物耗和能耗相差很大。国内现有活性染料生产物耗和能耗情况见表4。

表4  国内现有装置物耗、能耗情况

| 能耗与资源消耗指标 | 现有装置能耗、物耗 |
| --- | --- |
| 单位产品综合能耗（折标煤）kg/t | 500～1500 |
| 单位产品耗水量t /t | 5～20 |
| 单位产品耗汽量kg/t | 300～2000 |
| 单位产品耗电量KWh/t | 450～1200 |

2.4.2生产成本的构成

活性染料生产成本构成中，可变成本约占95%，其中能源成本占15～25%，原材料成本占60～70%，三废治理成本占15～20%。原材料、能源、三废治理三项所占成本比例达到总成本的95%左右。因此，活性染料生产成本与售价受原材料和能源价格的影响大（近期原料价格和能源价格波动较大，目前的成本构成基本符合上述数值）。

2.4.3污染物排放情况

盐析工艺在生产过程中会产生大量的盐析废水。盐析废水盐浓度高，色度深，含有大量难降解有机污染物而且成份复杂，水质变化较大，很难进行有效的处理。通过染料合成技术的革新改造，盐析工艺在活性染料生产中的比例逐年降低。现只有特殊要求产品或产品色光性能通过技术改进仍难以达到的部分品种使用盐析工艺生产。

而原浆喷雾干燥工艺从工艺源头着手，严格控制原材料质量，通过对合成工艺技术的改进，减少副产物生成，在保证产品质量达到标准要求的前提下，不经过盐析工序，采用染料原浆直接喷雾干燥，不产生废水，达到节能减排的目的。

目前国内活性染料生产污染物排放水平情况见表5。

表5  主要污染物产生水平情况表

| 污染物名称 | 单位 | 污染物产生量 |
| --- | --- | --- |
| 废水量 | t/t | 1～15 |
| 化学需氧量 | kg/t | 0.5～40 |
| 二氧化硫量 | kg/t | 1.0～15.0 |
| 氨氮量 | g/t | 30～150 |
| 氮氧化物量 | g/t | 50～2000 |
| 危险固体废物量 | kg/t | 8～30 |

2.4..4行业技术进步情况

近年我国活性染料生产通过技术进步与改造，促进了产品物耗和能耗降低，污染物排放下降。具体体现在：

1、采用小酸比重氮化合成工艺，采用带强力搅拌的反应装置，使重氮反应转化率达到98%以上，为整体合成收率的提高提供保障。

2、选择最优化的反应工艺路线，使合成时中间产物分解大幅下降，同时采用有效的中间检测控制手段，做到前一工序切换到后一工序的时机最佳，反应转化率明显提高。

3、产品结构种类的调整。通过引入异双活性基新分子结构类型，替换原来溶解度、固色率较低的X型及K型活性染料，产品的溶解度大幅提高，并在合成产品时可以将染料浆料的含固量从原8%左右提高到20%以上，个别产品可达到30%以上。

4、由于活性染料原浆纯度的提高以及含固量的提高，合成后的染料原浆可不经过盐析提纯就能满足各项染色性能要求，所以可以进入高效的喷雾干燥塔进行干燥成品化。这样可以替代原先采取浆料盐析再烘箱烘干的落后工艺，一方面减少了盐析工艺的高浓度、高含盐的废水排放，另一方面又淘汰了能源利用率较低的烘房操作。

活性染料原浆喷雾干燥工艺，是典型的从源头做起的清洁生产工艺，有效提高了产品收率，减少了副产物的生成，避免了高含盐量、高COD盐析废水的排放，可以获得较好的社会效益和经济效益。以2015年全国年生产活性染料26.3万吨计算，如果每吨染料降低废水排放7吨，每年减少废水排放184万吨，COD减少9200～13500吨。

在污水治理上，目前采用比较先进的催化氧化，再生化工艺，即氧化还原反应断键，色度去除率达95%，COD去除率达80%；然后再加入少量的有机高分子絮凝剂，对活性染料废水的脱色率达90%，通过实际运行，治理效果很理想。经处理后的废水达到了GB8978-96《污水综合排放标准》中第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准，达标后排入园区污水处理厂。

2.5存在的主要问题

在我国活性染料行业发展中，虽然技术，环保水平有较大提高，但仍存在很多问题。主要有：

2.5.1能耗，资源消耗不均衡

近年来，活性染料行业在节能降耗方面有了较大的进展，但发展不均衡。先进企业与落后企业间的单位产品能耗差别很大。先进水平吨产品能耗（折标煤）仅0.40（tce/单位产品），而落后企业的能耗（折标煤）高达1.50（tce/单位产品）以上。能耗主要是活性染料干燥过程中的能源利用，若染料合成时原浆浓度低，没有采用较合理的干燥工艺参数，余热回收率低，则能源消耗会有很大的差异。

2.5.2污染物排放水平差异大

行业污染物排放水平参差不齐，先进企业活性染料废水利用率和治理率达到100%，而差的企业废水未进行综合利用，废水治理率相对较低，造成污染物排放量大，对环境影响大。先进的企业水污染物排放量排放接近零(特别是采用原浆干燥工艺的企业和综合利用先进的企业)，差的企业单位产品水污染物排放量10t/t以上。企业采用不同的能源，如：燃煤、燃气、燃油、燃烧秸秆等，产生的二氧化硫、氮氧化物等差距较大。

2.5.3技术创新能力不高

各国活性染料企业生存和发展的一个重要因素将取决于其生产技术水平的高低，目前活性染料行业科研开发与技术创新能力不能满足生产发展的要求，科研成果转化慢。如活性染料连续化生产、管式反应器的应用以及高固着率、高色牢度、高提升性、高匀染性、高重现性，低盐染色用、低温染色用、小浴比染色用、短时染色用、湿短蒸轧染用，以及一次成功染色、一浴一步法染色等新型活性染料的开发，该类染料可适用于具有明显节能减排效果的新染色工艺，如高固着率染色、冷轧堆染色、湿短蒸连续轧染、一次成功染色、小浴比染色、低盐染色、快速染色、混纺织物一浴一步法染色等；同时, 对现有染料的产品结构优化也是产品创新不可缺少的部分，生产适销对路的环保节约型染料，确保产品特性符合有关新标准的规范要求是未来发展的重点。

2.5.4清洁化生产水平需提高

我国活性染料生产企业较多，各企业能源消耗、清洁化生产水平差别较大。不少企业现有生产成本仍没有完全体现出环保治理成本和对社会应承担的成本，在今后国家对环境要求不断提高的状况下，企业综合生产成本会有进一步提高，不能达到清洁化生产水平的企业必淘汰。

2.5.5安全管理水平有差异

目前国内活性染料企业安全管理水平存在一定差异，安全管理规范、标准、防范措施、应急救援体系等同国外发达国家相比也存在一定差距。一些企业安全管理需要加强。

2.5.6上下游产品一体化、原料工艺路线状况有待改善

活性染料生产品种很多，所用原材料种类多，合理的上下游产品一体化及原料工艺路线有利于能源、原料的有效利用，平衡生产和降低综合成本，是市场经济发展的必然趋势。目前部分企业依靠外购染料中间体或原材料来生产活性染料产品，竞争力较差，特别在原材料供应紧缺的时候尤为明显。

2.6评价指标体系编制意义

清洁生产是实现循环经济的主要方法，是21世纪工业生产的方向，也是我国工业实现可持续发展的重要保证。企业要实现清洁生产，必须有一个努力目标和判断指标。清洁生产评价指标就是企业努力的目标，也是企业是否实现清洁生产的判断标准。《活性染料工业清洁生产评价指标体系》的制订可以促进国内活性染料工业走清洁生产的道路，为企业开展清洁生产提供技术导向，为企业清洁生产审核、清洁生产绩效公告及环境影响评价、排污许可证等相关环境管理制度的实施提供依据。

- 适用范围

本评价体系规定了活性染料工业清洁生产的一般要求。主要体现的是污染预防思想及资源节约与环境保护的基本要求，基本覆盖活性染料行业从原材料的选取到生产过程和产品的处理处置各个环节。本标准将清洁生产标准指标分成六类，即生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。

本评价体系适用于活性染料生产企业清洁生产审核和清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价和排污许可证等环境管理制度。

- 编制依据和参考资料

4.1编制依据

根据2014年9月国家发展和改革委员会、国家环境保护部、国家工业和信息化部[2014年第16号]公告批复计划的相关要求编制此指标体系。

中国染料工业协会，浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土股份有限公司、泰兴锦鸡染料有限公司、江苏德美科化工有限公司等单位成立了编制起草小组。指标体系选取生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标等6个方面指标作为活性染料行业的清洁生产评价指标；这些指标的高低将反映企业的生产工艺水平、资源综合利用水平、污染物产生和排放水平以及安全环境健康管理水平。

在专家讨论会的基础上，确定《活性染料工业清洁生产评价指标体系》的基本框架和各项指标。

主要参考资料

[1]《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过中华人民共和国主席令第七十二号）

[2] 《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、国家环保总局令2004年第16号）.

[3] 《污水综合排放标准》（GB 8978－1996）

[4] 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）

[5] 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》

[6] 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令第9号）

[7] 《企业清洁生产审计手册》（国家环境保护局）

- 编制方法和技术路线

5.1编制方法

“清洁生产评价指标体系”要符合产品生命周期分析理论的要求，能够体现全过程污染预防思想，并覆盖从原材料的选取到生产过程和产品的处理处置的各个环节。本评价指标体系的制订严格按照清洁生产的定义，立足企业，主要围绕活性染料生产全过程而展开。依照清洁生产标准编制原则，按照清洁生产评价指标体系的“六类”指标要求，即生产工艺与装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征指标和清洁生产管理指标。

具体做法是：根据国家颁布的清洁生产促进法以及一系列有关清洁生产、环境保护方面的法规、标准和规范，参照国内外先进经验，结合实际，立足我国活性染料工业的企业生产实际，采用系统综合、效益论证等方法，将企业生产实践和环保要求有机结合起来，由此达到对企业生产环节提出要求，实现环境与经济可持续发展的协调统一。

5.2技术路线

本指标体系采用理论研究和现场调查相结合的方法进行编制。在广泛研究国内外活性染料生产技术中资源利用情况、污染物控制标准的基础上，对比较典型的活性染料企业进行现场考察和污染物控制项目监测分析，并结合国内活性染料行业现状和潜力，建立适合我国活性染料行业可持续发展，具有前瞻性的提高资源利用率，预防污染物产生的清洁生产指标体系。

污染源的最佳生产工艺和最佳污染物处理技术是污染物标准总量控制的基础，据此而提出了生产工艺及装备指标。污染物产生指标（末端处理前），是从排放标准的实用性出发，依据国家各专业污染物的排放指标，结合技术和经济条件对排放标准中各项指标值进行确定。

技术路线（见图6）：在进行大量文献调研的基础上，获取国内外活性染料行业一般工艺技术、污染物控制技术和污染物排放控制标准，进而拟定设备生产要求，工艺的改革更新标准，生产的控制标准，污染物排放控制项目和限值。在进一步实地考察和专家评议基础上，完成活性染料行业清洁生产标准的送审稿。

生产工艺及装备指标的确定

资源能源消耗指标的确定

资源综合利用指标的确定

污染物产生指标的确定

产品特征指标的确定

清洁生产管理指标的确定

资料研究

标准值的论证和确定

重点企业调研

专家讨论

现场考察

国内外标准研究

行业发展现状

行业相关政策、法规研究

图7活性染料工业清洁生产评价指标体系编制技术路线图

- 指标确定说明

6.1方法概述

《活性染料工业清洁生产评价指标体系》的制订在国内乃至国际尚属首次，因此，没有现成的标准或要求可借鉴。此次指标体系的制订严格按照清洁生产的定义，立足企业，确定从六个方面提出本评价指标体系的指标，即：生产工艺及装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标（末端处理前）、产品特征指标和清洁生产管理指标。

权重分值的确定：清洁生产评价指标的权重值反映了该指标在整个清洁生产评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对活性染料企业清洁生产实际效益和水平的影响程度大小及其实施的难易程度来确定的。

指标基准值的确定：考核基准值的选取，既要考虑政策要求，也要考虑当前的行业实际情况。因此，在选取考核基准值时，在符合国家现行产业发展、环境保护政策和行业发展规划要求的前提下，充分考虑活性染料行业的现有水平，将国内领先水平划分为一级基准值，将国内先进水平划分二级基准值，将现有活性染料企业的平均水平划分为三级基准值。

6.2本评价指标体系的使用目的

本评价指标体系主要是为指导和推进我国活性染料工业实施清洁生产，本指标体系的制订可作为活性染料工业在生产过程中，或进行清洁生产审核时分析污染状况以及对所使用的工艺进行技术评估的主要依据。指导企业分析污染物产生的原因，找出物料流失的环节，从而制定切实可行的清洁生产措施，选择清洁生产技术与装备，使活性染料工业的发展与环境保护相协调，从而使其达到可持续发展的要求。

6.3评价指标体系指标选取的原则

6.3.1体现源头和过程控制

覆盖原材料、生产过程和产品的各个主要环节，全面反映产品生命周期对环境的影响。

6.3.2体现污染预防思想

指标不需要涵盖所有的环境、社会、经济等指标，主要反映出活性染料生产企业日常所使用的资源量及产生废物量，包括使用能源、水或其它资源的情况，通过对这些指标的评价能够反映出在保护自然环境，特别是在通过节约和资源的有效利用方面企业所做的工作。

6.3.3容易量化

评价指标是反映活性企业需要推行清洁生产的各方面内容，指标涉及面较广，有些指标难以量化。为了使所确定的评价指标既能反映活性染料生产企业的主要情况，又简便易行，在选择指标时要充分考虑到指标体系的可操作性。因此，尽量选择容易量化的指标项，可以给清洁生产指标的评价提供有力的证据。

6.3.4与现有政策的一致性

该指标体系与已经出台的国家现行的法律法规、相关标准保持一致，引导活性染料生产朝着清洁、生态安全的正确方向发展。

6.4评价指标体系指标的确定

根据清洁生产战略，本评价指标体系主要体现污染预防思想。本评价指标体系重点考察生产装备选择的先进性、资源能源利用的可持续性、污染物产生的最小化、废物回收利用和环境管理的有效性。在具体指标的确定上，根据国内活性染料生产企业的类型、地域分布、是否在化工园区以及产品类别等因素，在对国内活性染料企业的考察的基础上，确定各项指标数据，具体分为以下六类：

6.4.1生产工艺及装备指标

表6   生产工艺及装备指标

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.25 | 无盐析生产工艺产量占总生产量的比值 | 0.29 | % | ≥98(80) | ≥90(65) | ≥80(50) |
| 2 |  |  | 生产装置规模 | 0.18 | 吨 | ≥30000(8000) | ≥15000(5000) | ≥5000(2000) |
| 3 |  |  | 中控设备、仪器 | 0.29 |  | 产品全部采用在线温度显示、pH值显示等生产过程监控、采用液相色谱、分光光度计进行中控检测、采用计算机测配色系统进行品质控制 | 部分产品采用在线温度显示、pH值显示等生产过程监控、采用液相色谱、分光光度计进行中控检测、采用计算机测配色系统进行品质控制 | 产品生产全部采用化学分析法、人工测试与监控 |
| 4 |  |  | 自动化生产装置使用 | 0.06 |  | 50%以上产品采用自动调、配色系统和（或）自动包装系统生产 | 5~50%的产品采用自动调、配色系统和（或）自动包装系统生产 | 基本不采用自动调、配色系统和自动包装系统生产 |
| 5 |  |  | 干燥装置 | 0.18 |  | 全部采用喷雾干燥或闪蒸干燥 | 采用喷雾干燥，闪蒸干燥和烘箱干燥。烘箱干燥产品比例1%以下 | 烘箱干燥产品比例1%以上 |

注: 括号内指标为含氟活性染料生产企业的基准值

采用先进的生产工艺与装备是实现清洁生产的重要途径。生产工艺与装备水平的高低决定了产生废物的数量、种类和对环境影响的大小。对于活性染料行业来说，采用先进的生产工艺是关键，目前85%以上的产品可以进行原浆干燥，部分盐析工艺的产品可以由原来的二次盐析改为一次盐析，大大减少了含盐废水的产生和排放，从源头减少或杜绝污染物的产生和排放。同时，对于生产过程污水封闭循环技术、染料浓缩技术和先进的尾气处理装置，有利于提高资源的利用率，提高清洁生产的水平。

生产工艺与装备指标的确定，通过调查国内活性染料生产企业先进生产工艺与装备水平，在满足国家产业政策要求的基础上，采用资源消耗低、污染排放少的清洁生产工艺、装备和制造技术。具体指标包括生产规模、装备、生产过程控制水平、干燥装置等。

6.4.2资源能源消耗指标（定量指标）

表7  资源能源消耗指标（定量指标）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | *单位产品综合能耗（折标煤） | 0.6 | tce/单位产品 | ≤0.6（1.0） | ≤0.8（1.2） | ≤1.0（1.4） |
| 7 |  |  | *单位产品耗水量 | 0.4 | t /单位产品 | ≤6（10） | ≤8（14） | ≤12（18） |

注: 括号内指标为含氟活性染料生产企业的基准值

资源能源消耗指标是行业常用的、最具可定量性的清洁生产指标，集中体现了企业清洁生产水平，是衡量企业清洁生产水平的重要依据。该指标目的是促进企业采用节能、节水、节材、生态设计技术工艺和装备，最大限度降低资源、能源的消耗，提高资源能源利用效率。

资源能源消耗指标的确定是根据现有活性染料生产企业实际生产运行情况，本着具有普遍性、便于实施和考核的原则，选择了单位产品综合能耗、单位产品耗水量两项指标，这些指标能体现一个企业的资源、能源利用水平，并可以自行监测。

随着清洁生产的不断推进，活性染料生产企业在资源节约和节能减排方面，不断深化管理、不断改进生产工艺技术，使企业节能减排指标有了显著下降，平均能耗降低30%，废水减排70%。

由于不同地区、不同生产企业、不同类别产品的差异以及企业管理水平的高低，其资源能源消耗不同，为使本评价指标体系起到促进企业技术进步的目的，因此，在本评价体系中，充分考虑这些差异的量化，在调研数据汇总分析的基础上，确定了各项指标的权重值和每项指标的三个级别的基准值。

初步拟定，以50%的活性染料生产企业达到三级标准，20%产量的生产企业达到二级标准，5%的生产企业达到一级标准，确定活性染料清洁生产评价指标体系的各项指标。

在评价体系中，现有活性染料生产企业所达到的领先水平或先进水平，是要求所有活性染料企业节能降耗所争取达到的目标。对新建活性染料生产装置而言，其生产工艺技术和单位产品能耗要达到国内较先进的能耗水平。

表8  某活性染料生产企业2008~2010年能源消耗

| 能源资源名称 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电(万kWh) | 1785 | 1506 | 1387 |
| 煤（吨） | 20551 | 22730 | 19893.46 |
| 蒸汽( 吨 ) | 9189.75 | 9666 | 13489 |
| 综合能耗（tce）当量 | 19234.85 | 20650.34 | 18647.39 |
| 综合能耗（tce）等价 | 22842.333 | 23693.963 | 21450.521 |
| 单位产量综合能耗（tce/吨） | 0.85 | 0.71 | 0.64 |
| 单位产值综合能耗（tce/万元）当量 | 0.375 | 0.371 | 0.357 |
| 单位增加值综合能耗（tce/万元）当量 | 1.92 | 1.87 | 1.80 |
| 单位产值综合能耗（tce/万元）等价 | 0.428 | 0.426 | 0.411 |
| 单位增加值综合能耗（tce/万元）等价 | 2.278 | 2.145 | 2.057 |

折标系数：电当量1.229 tce/万kWh，等价3.25 tce/万kWh，煤0.7857 tce/吨，蒸汽0.0973tce /吨。

表9  某活性染料生产企业2008~2010年用水统计

| 年份 类型 | 2008 | 2009 | 2010年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取水1：自来水 | 1.3282 | 1.9218 | 6.0266 |
| 取水2：地表水 | 18.2 | 19.35 | 11.9 |
| 取水合计：取水1+取水2 | 19.5282 | 21.2718 | 18.0266 |
| 循环水 | 82.07 | 108.2 | 124.92 |
| 总用水量 | 101.6 | 129.47 | 142.95 |
| 重复利用率% | 80.78 | 83.57 | 87.39 |
| 单位产品新水耗（m3/吨） | 8.66 | 7.29 | 6.19 |

由于活性染料系列有150个单色产品（不包括拼混的活性染料），所以以典型活性染料C.I.活性蓝19产品对能源平衡、主要原辅材料物料平衡、水平衡核算进行说明。

（一）生产工艺流程及产污环节

以溴氨酸为原料，首先与氨基油在铜及氯化亚铜的催化下发生缩合反应得到缩合物，缩合物与硫酸发生酯化反应的酯化物，最后酯化物经中和分层得到C.I.活性蓝19水溶液，经喷干、拼混后得产品C.I.活性蓝19。反应方程式如下：

⑴化学反应式

①缩合反应

缩合反应以铜、氯化亚铜溶液为催化剂，在氨基油过量情况下，原料溴氨酸反应完全，无副反应发生。

在调pH过程还发生：2NaHCO3+H2SO4——Na2SO4+2H2O+2CO2

②酯化反应

酯化反应过程中，硫酸过量，色基反应完全，无副反应发生。

其他反应：

③中和反应

中和反应过程中，酸性19#蓝反应完全，无副反应发生。

另外还发生：2NaHCO3+H2SO4         Na2SO4+2H2O+2CO2

⑵生产工艺流程

C.I.活性蓝19产品生产工艺流程及产污环节见图8。

⑶工艺流程简述及产污环节

①缩合反应

于缩合釜中加入水，然后投入溴氨酸，打浆约30分钟,再加入氨基油、小苏打、铜粉，搅拌均匀后升温至72℃，滴加氯化亚铜溶液(氯化亚铜与水配置)，控制滴加时间为10小时，滴加完毕，于72℃保温反应6小时，缩合反应结束，开启夹套冷却水，使缩合液降温到65℃以下，过滤。滤液去回收溴素，得到副产溴素F25-1。色基滤饼用10%硫酸打浆后，再过滤洗涤一次，滤液去污水处理，得到二次滤饼进入下步酯化反应。

产污环节：缩合反应产生废气G25-1，滤饼精制产生废气G25-2，回收溴素工序产生废气G25-7；溴素回收后产生废水W25-1，二次过滤产生废水W25-2。

②酯化反应

于酯化反应釜中加入硫酸、甲苯、二甲苯（或者套用母液）、二次滤饼，保持温度120℃，保温时间10小时，终点为色基消失，将料打到中和釜待中和。

产污环节：酯化反应过程产生废气G25-3以及G25-4。

图8 C.I.活性蓝19生产工艺流程及产污环节图

③中和反应

中和釜中加入水，再用纯碱液中和，慢慢调节水层pH4.8，调节时间约为3小时，稳定30分钟复测pH，分层，下层水层为染料层，上层甲苯二甲苯层继续回用到酯化。下层染料层拼混后、送喷干即得成品活性蓝DR。

产污环节：中和反应过程产生废气G25-5，喷干过程产生废气G25-6（G25-6回用作为工业水）。

（二）生产原辅料、能源消耗及主要设备情况

C.I.活性蓝19产品生产过程中使用的主要原辅料及能源消耗情况详见表10。

表10 C.I.活性蓝19生产主要原辅材料、能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单耗(t/t产品) | 年耗量(t/a ） | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴氨酸 | 工业 | 0.11 | 552.4 | 国内汽车 |
| 2 | 氨基油 | 工业 | 0.052 | 261.8 | 国内汽车 |
| 3 | 小苏打 | 工业 | 0.077 | 387.3 | 国内汽车 |
| 4 | 铜粉 | 工业 | 0.001 | 6.2 | 国内汽车 |
| 5 | 氯化亚铜 | 工业 | 0.003 | 14.9 | 国内汽车 |
| 6 | 98%硫酸 | 98% | 0.2 | 998.3 | 国内汽车 |
| 7 | 十水硫酸钠 | 自制 | 1.887 | 9434.1 | 国内汽车 |
| 8 | 20%发烟硫酸 | 20% | 0.174 | 871.7 | 国内汽车 |
| 9 | 氯化钠 | 工业 | 0.071 | 355.4 | 国内汽车 |
| 10 | 木质素 | 工业 | 0.007 | 35.6 | 国内汽车 |
| 11 | 水 |  | 0 | 0 | 利用喷塔回用水 |
| 12 | 蒸汽 |  | 0.93 | 4650 | 园区供热中心 |
| 13 | 电 |  | 93.2 kwh | 46.6万kwh | 园区电网 |

主要设备情况详见表11。

表11C.I.活性蓝19生产主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量（台） | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缩合反应釜 | 5000L | 2 | 国产 |
| 2 | 酯化反应釜 | 5000L | 2 | 国产 |
| 3 | 中和反应釜 | 8000L | 2 | 国产 |
| 4 | 压滤机 |  | 1 | 国产 |
| 5 | 高位槽 |  |  | 国产 |
| 6 | 泵及管线 |  |  | 国产 |

（三）物料平衡

⑴总物料平衡

C.I.活性蓝19生产总物料平衡详见图9和表12。

图9C.I.活性蓝19物料平衡图（t/a）

表12  C.I.活性蓝19生产物料平衡表

| 序号 | 入方 |  | 出方 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 | 副产 |
| 1 | 溴氨酸 | 552.4 | 5000 | G25-1: 54.7 | W25-1: 765.5 | F25-1: 94.9 |
| 2 | 氨基油 | 261.8 |  | G25-2: 12.3 | W25-2: 1851.3 |  |
| 3 | 碳酸氢钠 | 127.9 |  | G25-3: 0.8 |  |  |
| 4 | 铜粉 | 6.2 |  | G25-4: 10.0 |  |  |
| 5 | 氯化亚铜 | 8.0 |  | G25-5: 15.3 |  |  |
| 6 | 98%硫酸 | 250.0 |  | G25-6: 7397.3 |  |  |
| 7 | 十水硫酸钠 | 9434.1 |  | G25-7: 0.1 |  |  |
| 8 | 甲苯 | 6.0 |  |  |  |  |
| 9 | 二甲苯 | 4.0 |  |  |  |  |
| 10 | 纯碱 | 36.9 |  |  |  |  |
| 11 | 氯酸钠 | 20.5 |  |  |  |  |
| 12 | 盐酸 | 140.0 |  |  |  |  |
| 13 | 水 | 4355.0 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 15202.8 | 5000 | 7491.1 | 2616.8 | 94.9 |
|  |  |  | 15202.8 |  |  |  |

⑵工艺水平衡

C.I.活性蓝19生产工艺水平衡情况详见表13及图9。

表13C.I.活性蓝19生产工艺水平衡（单位:t/a）

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 数量 | 产品 | 废气 | 废水 |
| 新鲜水 | 4355 | 19#蓝: 6.5 | G25-6 | W25-1: 686.4 |
| 物料带入水 | 5385.5 | 副产 | 7397.3 | W25-2: 1721.7 |
| 反应生成水 | 73.3 | 溴素: 1.9 |  |  |
| 小计 | 9813.8 | 8.4 | 7397.3 | 2408.1 |
| 合计 | 9813.8 | 9813.8 |  |  |

6.4.3资源综合利用指标（定量指标）

表14资源综合利用指标（定量指标）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.15 | 工业用水重复利用率 | 0.4 | % | ≥85(80) | ≥75(70) | ≥65(60) |
| 9 |  |  | 余热回收利用率 | 0.6 | % | ≥15 | ≥10 | ≥5 |

注: 括号内指标为含氟活性染料生产企业的基准值

资源综合利用是在企业控制了生产各环节的基础上，对排放物料进行循环使用或再利用，最大限度减少排污量。其目的是促进企业采取综合利用措施，充分利用企业内部产生的废物和副产品，减少废物的最终产生和排放。为使指标对活性染料生产企业具有普遍操作性，选取指标为工业用水重复利用率、余热利用率2项。

6.4.4.污染物产生指标（定量指标）

表15 污染物产生指标（定量指标）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.25 | *单位产品废水产生量 | 0.11 | t/t | ≤2(8) | ≤6(10) | ≤10(14) |
| 11 |  |  | *单位产品化学需氧量产生量（环境量） | 0.11 | kg/t | ≤1 | ≤10 | ≤20 |
| 12 |  |  | 单位产品二氧化硫产生量 | 0.28 | kg/t | ≤1.5 | ≤2 | ≤2.5 |
| 13 |  |  | *单位产品氨氮产生量（环境量） | 0.06 | g/t | ≤30 | ≤60 | ≤90 |
| 14 |  |  | *单位产品氮氧化物产生量 | 0.11 | g/t | ≤70 | ≤90（★≤1500 | ≤110（★≤1800） |
| 15 |  |  | *单位产品粉尘产生量 | 0.11 | kg/t | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
| 16 |  |  | 单位产品危险固体废物产生量 | 0.22 | kg/t | ≤8(20) | ≤16(25) | ≤24(30) |

注: 1、括号内指标为含氟活性染料生产企业的基准值

2、带★的指标为以燃烧秸秆为能源的活性染料生产企业的基准值指标。

6.4.4.1污染物产生指标（末端处理前）

污染物产生指标是根据总量控制要求以及国家和地方污染物排放要求，结合活性染料企业的污染特征而确定的，其目的是从源头上采取有效措施，减少重点污染物的产生。活性染料生产过程产生的污染物主要为水、气体污染物。水污染物排放执行污水综合排放标准（GB 8978－1996），气体污染物排放标准执行大气污染物综合排放标准（GB16297－1996），固体废物的处置符合国家和地方有关法律法规标准。目前，根据环境保护部《关于开展2016年度国家环境保护标准项目实施工作的通知》（环办科技函〔2016〕633 号），染料工业污染物排放标准已正式立项（项目统一编号：2016-2），按照《国家环境保护标准制修订工作管理办法》（环保总局公告2006年第41号）的有关要求，将尽快进行标准的制定工作，在标准制定过程中适度参考借鉴欧盟综合污染防治（IPCC）指令96/61/EC相关规定及美国、日本等相关清洁生产污染防控指标要求和相关指标数值要求。

由于活性染料品种多达上百种，其产品结构偶氮类产品约占70%，蒽醌类约占20%、杂环类约占10%，由于结构差异，其生产工艺技术不尽相同。对于部分品种由于结构和工艺技术要求，特别是对于品质要求高的品种，如：满足数码喷墨印花墨水用的品种（数码喷墨印花在“十三五”期间是我国重点发展的项目），必须严格控制其产品中杂质含量，故三废的产生量相对偏大。对于采用不同能源的生产企业（如：燃气、燃油、燃煤、燃烧生物质等），其指标差异较大，在指标确定上难度较大，为避免指标过于宽泛，指标的确定上以燃气、燃油以及部分燃煤为主要能源进行确定，因此，在评价企业时对于燃烧生物质的企业可适当放宽单位氮氧化物产生量指标(环境保护部办公厅函，[环办函[2014]1207号]《关于界定生物质成型燃料类型有关意见的复函》)。见表15中带★的指标。

表16 某活性染料生产企业废气监测结果

| 采样点位 | 监测项目 | 1 | 2 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#废气处理设施 | 烟气量 | 5.59×103 | 5.83×103 | m3/h |
|  | 染料尘 | 2.53 | 3.92 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 1.41×10-2 | 2.28×10-2 | kg/h |
|  | NOX | 26.6 | 22.6 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 0.149 | 0.132 | kg/h |
|  | HCL | 5.06 | 4.49 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 2.83×10-2 | 2.62×10-2 | kg/h |
|  | NH3 | 173.4 | 180.9 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 0.97 | 1.05 | kg/h |
|  | 甲醛 | — | — | mg/m3 |
|  | 排放速率 | — | — | kg/h |
|  | 臭气 | 666 | 461 |  |
| 7#喷雾干燥塔（A） | 烟气量 | 1.29×105 | 1.39×105 | m3/h |
|  | 染料尘 | 2.45 | 3.39 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 0.32 | 0.47 | kg/h |
|  | HCL | 3.71 | 7.91 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 0.478 | 1.1 | kg/h |
|  | NH3排放速率 | 5.1 | ＜5.16×10-3 | kg/h |
| 7#喷雾干燥塔（B） | 烟气量 | 3.42×103 | 3.52×103 | m3/h |
|  | 染料尘 | 4.79 | 2.92 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 0.164 | 0.103 | kg/h |
|  | HCL | 4.38 | 7.36 | mg/m3 |
|  | 排放速率 | 0.15 | 0.103 | kg/h |
|  | NH3排放速率 | 3.1 | 0.04 | kg/h |

注：表中“—”即测试值小于检测限。

表17 某活性染料生产企业《锅炉烟尘及废气排放监测结果》

| 项目 | 出口 烟气量 | 烟尘浓度 | SO2浓度 | NOX浓度 | 烟尘排放速率 | SO2排放速率 | NOX排放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | N.d.m3/h | mg/N.d.m3 | mg/N.d.m3 | mg/N.d.m3 | Kg/h | Kg/h | Kg/h |
| 实测值 | 101493 | 47.6 | 177 | 132 | 4.83 | 18.0 | 13.4 |
| α折算值 | —— | 94.1 | 350 | 261 | —— | —— | —— |
| 标准限值 | —— | 200 | 900 | 400 | —— | —— | —— |

表18  某活性染料生产企业废水监测结果

| 项目 | CODCr | NH3-N | 总锌 | 苯胺 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量（吨/年） | 22 | 0.47 | 0.09 | 0.03 | 0.02 |

注：废水污染物排放量指接入污水处理厂前。

6.4.4.2采样和监测

本指标污染物产生指标的采样和监测按照相关技术规范执行，并采用国家或行业标准监测分析方法，详见表19。

表19污染物项目测定方法标准

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 检测方法标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水化学需氧量（COD） | 废水产生点 | GB/T 11914水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 |
|  |  |  | HJ/T 70高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法 |
|  |  |  | HJ/T 132高氯废水化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法 |
| 2 | 废水五日化学需氧量（BOD5） | 废水产生点 | GB 7488水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 |
| 13 | 废水pH值 | 废水产生点 | GB/T 6920水质 pH值的测定玻璃电极法 |
| 4 | 废水色度 |  | GB/T 11903水质色度的测定 |
| 5 | 废水中悬浮物 |  | GB 11901水质悬浮物的测定重量法 |
| 6 | 废水中氨氮 |  | GB/T 7478水质铵的测定蒸镏和滴定法 |
| 7 | 废水中挥发酚 |  | GB/T 7490水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 |
| 8 | 废水中苯胺 |  | GB 11889水质苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 |
| 9 | 废水中硝基苯 |  | GB/T 4919工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法 |
| 10 | 废水中总磷 |  | GB 11893水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 |
| 11 | 废水中总氮 |  | GB/T 11894水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解分光光度法 |
| 12 | 废水中可吸附有机卤素（AOX） |  | GB/T 15959水质可吸附有机卤素（AOX）的测定微库仑法 |
| 13 | 尾气中颗粒物 | 废气产生点 | GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 |
|  |  |  | GB/T 15432环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 |
| 14 | 尾气中硫化物 | 废气产生点 | HJ/T 56固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法 |
|  |  |  | HJ/T 57固定污染源排气中二氧化硫的测定定电位电解法 |
| 15 | 废气中氮氧化物 | 废气产生点 | 固定污染源废气氮氧化物的测定定电位电解法(HJ 693-2014) |

6.4.5 产品特征指标（定量指标）

表20产品特征指标的确定（定量指标）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次合格率 | 0.5 | % | ≥98 | ≥95 | ≥92 |
| 18 |  |  | 上染率 | 0.25 | % | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| 19 |  |  | 固色率 | 0.25 | % | ≥75(85) | ≥70(75) | ≥65(70) |

注: 括号内指标为含氟活性染料生产企业的基准值

产品特征指标的目的是促使企业采用先进的企业质量管理规程，严格控制活性染料产品的质量。由于我国目前能够生产的活性染料产品类别有很多，分为X型、K型、M型、KM型、KE型、KP型、EF型、ME型、KD型、KN型、B型、R/CN型、P型、E型、F型、PW型、S/SX型、活性分散型、活性环保型及其它。涉及的产品有150个以上，因此，产品质量指标均有不同，因此，活性染料产品特征指标的确定分为三项:

（1）考核活性染料生产环节的有产品一次合格率，即从生产的第一道工序开始到最后一道工序为止的一次合格数量占总产量的比率，目的是考核生产部门的生产水平和质量保证水平、加工水平；

（2）活性染料上染率，也叫活性染料吸附率，指的是活性染料未经碱剂固色之前，从染液中吸附到布料上的染料比率。活性染料染色的最大缺点是染料不能被纤维充分吸尽,不仅造成染料的严重浪费，而且加重废水处理的负担，因此上染率是作为关键指标列入。

（3）固色率是针对产品应用性能而设立的指标，是活性染料的重要指标，可反应出活性染料的质量水平，该指标根据活性染料测试方法标准GB/T2391 《反应染料固色率的测定》进行检定。

表21现行活性染料产品质量指标

| 指标名称 |  | 产品质量指标 | 产品特征指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 强度（为标准品的）/分 |  | 100 |  |  |  |
| - 色光（与标准品） | 目测 | 近似～微 |  |  |  |
|  | 测色（D65光源）a： DE DC DH | ≤ 0.5(0.8) -0.5～0.5 -0.5～0.5 | 根据具体产品的质量指标确定0.5或0.8 |  |  |
| - 水分的质量分数/ % |  |  | 符合产品质量指标要求 |  |  |
| - 水不溶物的质量分数/% |  |  | 符合产品质量指标要求 |  |  |
| - pH值 |  |  | 符合产品质量指标要求 |  |  |
| - 溶解度（50℃）/（g/L） |  |  | 符合产品质量指标要求 |  |  |
| - 防尘性/级 |  |  | 符合产品质量指标要求 |  |  |
| - 一次合格率 |  |  | ≥98 | ≥95 | ≥90 |
| - 固色率/% |  |  | ≥70 | ≥65 | ≥60 |
| - 上染率/% |  |  | ≥90 | ≥85 | ≥80 |
| - 有害芳香胺 |  | 符合GB 19601和GB/T 24101的标准要求 | 符合GB 19601和GB/T 24101的标准要求 |  |  |
| - 重金属元素 |  | 符合GB 20814的标准要求 | 符合GB 20814的标准要求 |  |  |

注：含氟活性染料是近年开发的高性能染料，目前尚未制订行业标准。

6.4.6 清洁生产管理指标（定性指标）

表22清洁生产管理指标（定性指标）

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | Ⅰ级基准值 | Ⅱ级基准值 | Ⅲ级基准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |  |  |
| 21 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 |  | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |  |  |
| 22 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.12 |  | 通过了清洁生产审核 |  |  |
| 23 |  |  | 环境管理体系 | 0.08 |  | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件完备 |  |  |
| 24 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.08 |  | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |  |  |
| 25 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.08 |  | 能源计量器具配备率符合GB/T17167 |  |  |
| 26 |  |  | 污染物排放监测 | 0.08 |  | 按《污染源自动监控管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网，装置运行正常 |  |  |
| 27 |  |  | 环境应急 | 0.08 |  | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |  |  |
| 28 |  |  | 环境信息公开 | 0.08 |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》要求公开环境信息 |  |  |

清洁生产管理水平是影响行业清洁生产绩效的重要因素。清洁生产管理指标要求符合国家相关法规，如《中华人民共和国水污染防治法》、《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《加强国家污染物排放标准制定修订工作的指导意见》等和地方有关环境法律法规、从企业清洁生产审核制度执行、清洁生产部门设置和人员配备、清洁生产管理制度、环评制度、“三同时”制度执行情况等管理环境中对环境影响大的方面，根据行业的具体情况提出规范性要求。具体指标包括法律法规、产业政策执行情况、清洁生产审核制度的执行情况、生产过程控制、环境应急预案有效、环境信息公开等。

指标体系中，带*的指标为限定性指标。限定性指标为对节能减排有重大影响的指标，或者法律法规明确规定严格执行的指标。原则上，限定性指标主要包括但不限于单位产品能耗限额、单位产品取水定额、有毒有害物质限量，行业特征污染物。

此外，清洁生产是一个相对概念，它将随着经济发展和技术更新而不断完善，达到新的更高、更先进的水平。因此清洁生产评价指标的考核基准值，也应视行业技术进步趋势和国内企业情况进行不定期调整，不能一成不变，其调整周期最长不应超过5年。

7 标准实施的可行性分析

7.1 标准实施的技术可行性

拟定指标的提出是考虑到我国活性染料生产企业的现实状况，从环境保护角度出发，立足企业，同时依据国家针对活性染料生产所制定的各种法规、标准和产业政策，实现这些指标在技术上难度不大，只要企业的经营和管理达到全国平均水平，均可达到三级标准，故本评价指标体系的实施在技术上是可行的。

经过行业近年多次调研表明，二级要求对于国内生产水平较高的企业经过努力是可以达到的。一级要求的指标要求较高，国内大型和中型先进企业可以达到。

为使本评价指标体系的实施具有较强的可操作性，既不让企业觉得高不可攀、望而生畏，又不让所有的企业轻松达标，我们准备选择一批有一定代表性的企业进行测定，验证指标体系的可行性和可操作性。见附件1。

7.2 评价指标体系实施的经济可行性

拟定评价指标体系将包括定性指标和定量指标，定性指标表现为文字限制，主要对活性染料生产过程、设备及管理提出的要求，这些指标与企业的生产活动是紧密相关的。另一类指标为定量指标，其指标用数值表述，这些指标是活性染料行业内部考核的经济指标，直接关系到企业生产的成本，正是企业所追求的，因此，这些指标的实现不会给企业增加任何经济负担。至于污染物指标水、气污染物排放指标等，这是环境保护部门要求的指标，每个企业都要涉及，对环保工作较重视的企业，一般都具有测试分析的条件和能力，不需要另行投资。因此，拟定的评价指标体系企业通过加强管理是可以实现的，而且与企业经济利益不产生矛盾，是可行的。

8 评价指标体系实施的污染减排潜力分析

近年随着活性染料行业技术进步，清洁生产技术的推行，节能减排的效果是比较明显的，企业也通过节能减排收到较明显的经济效益。据调查，2003年以来，浙江省对479家企业的开展清洁生产试点。其中2003年～2004年，安排了151家；2005年分二批安排了328家，其中127家企业是根据《清洁生产促进法》要求，首次公布的需强制性实施清洁生产审核的企业。据对2004年完成清洁生产审核的135家企业统计：这些企业共实施无/低费清洁生产方案2521个，实施中/高费方案492个，清洁生产资金总投入79111万元，产生经济效益61082万元/年，一年多即可收回全部投资。通过实施清洁生产，这些企业可节电10294万千瓦时/年，节水4399万立方米/年，节煤90936吨/年，节蒸汽327267吨/年；可削减废水3378万立方米/年，削减COD6858吨/年，削减二氧化硫2423吨/年。浙江省企业中包括了染料行业的重点生产企业。

近年来，活性染料在工艺技术改进，水循环利用以及喷雾干燥热源的节能改造等生产全过程的技术和装备做了大量的优化改进工作和成果的推广，其中原浆干燥工艺列入工信部清洁生产工艺技术，并在业内进行了推广。清洁生产的意识提高，技术优化改进、装备水平、中控水平以及检测手段的提升，对于整个行业的健康发展起到了积极的作用。因此，拟制定的标准对促进行业清洁生产、提高生产工艺水平、提高资源利用率，降低能源消耗，减少污染物排放具有积极的指导作用。通过清洁生产评价指标体系指标的实施与考核，使活性染料行业整体水平得到进一步提升，同时企业的经济、环境和社会效益都将得到同步改善和提高。

附件1:活性染料生产企业实际指标值

实测企业分别选择龙头企业、大型企业、中型企业和多品种生产企业。

实例1:某染料企业

表1  活性染料工业清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | 企业实际指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.25 | 无盐析生产工艺产量占总生产量的比值 | 0.29 | % | 99 |
| 2 |  |  | 生产装置规模 | 0.18 | 吨 | 60000 |
| 3 |  |  | 中控设备、仪器 | 0.29 |  | 部分产品采用在线温度显示、pH值显示等生产过程监控、采用液相色谱、分光光度计进行中控检测、采用计算机测配色系统进行品质控制 |
| 4 |  |  | 自动化生产装置使用 | 0.06 |  | 50%以上产品采用自动调、配色系统和（或）自动包装系统生产 |
| 5 |  |  | 干燥装置 | 0.18 |  | 全部采用喷雾干燥或闪蒸干燥 |
| 6 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | *单位产品综合能耗（折标煤） | 0.6 | tce/单位产品 | 0.418 |
| 7 |  |  | *单位产品耗水量 | 0.4 | t/单位产品 | 3.32 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.15 | 工业用水重复利用率 | 0.4 | % | 94 |
| 9 |  |  | 余热利用率 | 0.6 | % | 16.2 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.25 | *单位产品废水产生量 | 0.11 | t/t | 1.1 |
| 11 |  |  | *单位产品化学需氧量产生量（环境量） | 0.11 | kg/t | 0.55 |
| 12 |  |  | 单位产品二氧化硫产生量 | 0.28 | kg/t | 0.98 |
| 13 |  |  | *单位产品氨氮产生量（环境量） | 0.06 | g/t | 5 |
| 14 |  |  | *单位产品氮氧化物产生量 | 0.11 | g/t | 56.3 |
| 15 |  |  | *单位产品粉尘产生量 | 0.11 | kg/t | 0.26 |
| 16 |  |  | 单位产品危险固体废物产生量 | 0.22 | kg/t | 5.3 |
| 17 | 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次合格率 | 0.5 | % | ≥99.5 |
| 18 |  |  | 上染率 | 0.25 | % | ≥90 |
| 19 |  |  | 固色率 | 0.25 | % | ≥80 |
| 20 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |
| 21 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 |  | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |
| 22 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.12 |  | 通过了清洁生产审核 |
| 23 |  |  | 环境管理体系 | 0.08 |  | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件完备 |
| 24 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.08 |  | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |
| 25 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.08 |  | 能源计量器具配备率符合GB/T17167 |
| 26 |  |  | 污染物排放监测 | 0.08 |  | 按《污染源自动监控管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网，装置运行正常 |
| 27 |  |  | 环境应急 | 0.08 |  | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |
| 28 |  |  | 环境信息公开 | 0.08 |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》要求公开环境信息 |

注：1、带*的指标为限定性指标。

该企业为大型龙头企业，生产工艺采用原浆干燥工艺（盐析工艺产品基本不做），企业有配套的硫酸生产，供给热源，能源消耗偏低。根据企业清洁生产评价指数的考核分值，限定性指标全部满足Ⅰ级基准值要求，根据评价指标计算方法，按照第一类基准值进行计算，综合评价指数为92.75，大于85，该企业属清洁生产领先水平。

例2: 某染料企业

表2活性染料工业清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | 企业实际指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.25 | 无盐析生产工艺产量占总生产量的比值 | 0.29 | % | 98 |
| 2 |  |  | 生产装置规模 | 0.18 | 吨 | 15000 |
| 3 |  |  | 中控设备、仪器 | 0.29 |  | 部分产品采用在线温度显示、pH值显示等生产过程监控、采用液相色谱、分光光度计进行中控检测、采用计算机测配色系统进行品质控制 |
| 4 |  |  | 自动化生产装置使用 | 0.06 |  | 5-50%产品采用自动调、配色系统和（或）自动包装系统生产 |
| 5 |  |  | 干燥装置 | 0.18 |  | 全部采用喷雾干燥或闪蒸干燥 |
| 6 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | *单位产品综合能耗（折标煤） | 0.6 | tce/单位产品 | 0.75 |
| 7 |  |  | *单位产品耗水量 | 0.4 | t/单位产品 | 4.05 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.15 | 工业用水重复利用率 | 0.4 | % | ≥75 |
| 9 |  |  | 余热利用率 | 0.6 | % | ≥15 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.25 | *单位产品废水产生量 | 0.11 | t/t | ≤2 |
| 11 |  |  | *单位产品化学需氧量产生量（环境量） | 0.11 | kg/t | ≤10 |
| 12 |  |  | 单位产品二氧化硫产生量 | 0.28 | kg/t | 1.58 |
| 13 |  |  | *单位产品氨氮产生量（环境量） | 0.06 | g/t | 12.6 |
| 14 |  |  | *单位产品氮氧化物产生量 | 0.11 | g/t | 59.07 |
| 15 |  |  | *单位产品粉尘产生量 | 0.11 | kg/t | 0.15 |
| 16 |  |  | 单位产品危险固体废物产生量 | 0.22 | kg/t | 10.9 |
| 17 | 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次合格率 | 0.5 | % | ≥95 |
| 18 |  |  | 上染率 | 0.25 | % | ≥90 |
| 19 |  |  | 固色率 | 0.25 | % | ≥75 |
| 20 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |
| 21 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 |  | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |
| 22 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.12 |  | 通过了清洁生产审核 |
| 23 |  |  | 环境管理体系 | 0.08 |  | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件完备 |
| 24 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.08 |  | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |
| 25 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.08 |  | 能源计量器具配备率符合GB/T17167 |
| 26 |  |  | 污染物排放监测 | 0.08 |  | 按《污染源自动监控管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网，装置运行正常 |
| 27 |  |  | 环境应急 | 0.08 |  | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |
| 28 |  |  | 环境信息公开 | 0.08 |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》要求公开环境信息 |

注：1、带*的指标为限定性指标。

该生产企业主要生产活性染料和分散染料,部分公共工程准确数据难于分请,数据给出为一个区间值。根据企业清洁生产评价指数的考核分值，在9项限定型指标中7项在Ⅰ级基准值区间，2项在Ⅱ级基准值区间，根据评价指标计算方法，按照第一类基准值计算，综合评价指数小于85，不符合清洁生产领先水平。而按照第二类基准值进行计算，综合评价指数大于85，该企业属清洁生产先进企业。

实例3:某染料企业

表3活性染料工业清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | 企业实际指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.25 | 无盐析生产工艺产量占总生产量的比值 | 0.29 | % | 96 |
| 2 |  |  | 生产装置规模 | 0.18 | 吨 | 45000 |
| 3 |  |  | 中控设备、仪器 | 0.29 |  | 部分产品采用在线温度显示、pH值显示等生产过程监控 部分采用液相色谱、分光光度计进行中控检测、 采用计算机测配色系统进行品质控制 |
| 4 |  |  | 自动化生产装置使用 | 0.06 |  | 5-50%以上产品采用自动调、配色系统和（或）自动包装系统生产 |
| 5 |  |  | 干燥装置 | 0.18 |  | 采用喷雾干燥，闪蒸干燥和烘箱干燥。烘箱干燥产品比例1%以下 |
| 6 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | *单位产品综合能耗（折标煤） | 0.6 | tce/单位产品 | 0.5 |
| 7 |  |  | *单位产品耗水量 | 0.4 | t/单位产品 | 5.95 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.15 | 工业用水重复利用率 | 0.4 | % | 85 |
| 9 |  |  | 余热利用率 | 0.6 | % | 14 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.25 | *单位产品废水产生量 | 0.11 | t/t | 2.4 |
| 11 |  |  | *单位产品化学需氧量产生量（环境量） | 0.11 | kg/t | 2.0 |
| 12 |  |  | 单位产品二氧化硫产生量 | 0.28 | kg/t | 1.58 |
| 13 |  |  | *单位产品氨氮产生量（环境量） | 0.06 | g/t | 12.6 |
| 14 |  |  | *单位产品氮氧化物产生量 | 0.11 | g/t | 1900（燃烧秸秆） |
| 15 |  |  | *单位产品粉尘产生量 | 0.11 | kg/t | 0.15 |
| 16 |  |  | 单位产品危险固体废物产生量 | 0.22 | kg/t | 1.0 |
| 17 | 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次合格率 | 0.5 | % | 98 |
| 18 |  |  | 上染率 | 0.25 | % | 90 |
| 19 |  |  | 固色率 | 0.25 | % | 70 |
| 20 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |
| 21 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 |  | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |
| 22 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.12 |  | 通过了清洁生产审核 |
| 23 |  |  | 环境管理体系 | 0.08 |  | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件完备 |
| 24 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.08 |  | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |
| 25 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.08 |  | 能源计量器具配备率符合GB/T17167 |
| 26 |  |  | 污染物排放监测 | 0.08 |  | 按《污染源自动监控管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网，装置运行正常 |
| 27 |  |  | 环境应急 | 0.08 |  | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |
| 28 |  |  | 环境信息公开 | 0.08 |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》要求公开环境信息 |

注：1、带*的指标为限定性指标。

该企业生产为活性染料及染料中间体的生产企业，活性染料品种多，部分高性能的产品（特别是用于数码喷墨印花墨水用的活性染料），仍需要采用盐析工艺（目前国外对于该类活性染料也采用盐析工艺）。根据企业清洁生产评价指数的考核分值，在9项限定型指标中6项在Ⅰ级基准值区间，3项在Ⅱ级基准值区间，其中第14项指标，由于采用秸秆燃烧，该项指标实测偏高，但由于秸秆燃烧是国家鼓励的项目，（企业经生产装置改进，可以控制在1500g/t以内）故暂认为此项符合Ⅱ级基准值要求。根据评价指标计算方法，按照第一类基准值计算，综合评价指数小于85，不符合清洁生产领先水平。而按照第二类基准值进行计算，综合评价指数大于85，该企业属清洁生产先进企业。

实例4:某染料企业

表4  活性染料工业清洁生产评价指标项目、权重及基准值

| 序号 | 一级指标 | 一级指标权重 | 二级指标 | 二级指标权重 | 单位 | 企业实际指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺及装备指标 | 0.25 | 无盐析生产工艺产量占总生产量的比值 | 0.29 | % | 82 |
| 2 |  |  | 生产装置规模 | 0.18 | 吨 | 12000 |
| 3 |  |  | 中控设备、仪器 | 0.29 |  | 部分产品采用在线温度显示、pH值显示等生产过程监控、采用液相色谱、分光光度计进行中控检测、采用计算机测配色系统进行品质控制 |
| 4 |  |  | 自动化生产装置使用 | 0.06 |  | 5-50%以上产品采用自动调、配色系统和（或）自动包装系统生产 |
| 5 |  |  | 干燥装置 | 0.18 |  | 采用喷雾干燥，闪蒸干燥和烘箱干燥。烘箱干燥产品比例1%以下 |
| 6 | 资源能源消耗指标 | 0.20 | *单位产品综合能耗（折标煤） | 0.6 | tce/单位产品 | 0.8 |
| 7 |  |  | *单位产品耗水量 | 0.4 | t/单位产品 | 10 |
| 8 | 资源综合利用指标 | 0.15 | 工业用水重复利用率 | 0.4 | % | 65 |
| 9 |  |  | 余热利用率 | 0.6 | % | 12 |
| 10 | 污染物产生指标 | 0.25 | *单位产品废水产生量 | 0.11 | t/t | 9.5 |
| 11 |  |  | *单位产品化学需氧量产生量（环境量） | 0.11 | kg/t | 16.96 |
| 12 |  |  | 单位产品二氧化硫产生量 | 0.28 | kg/t | 14.16 |
| 13 |  |  | *单位产品氨氮产生量（环境量） | 0.06 | g/t | 43.5 |
| 14 |  |  | *单位产品氮氧化物产生量 | 0.11 | g/t | 107 |
| 15 |  |  | *单位产品粉尘产生量 | 0.11 | kg/t | 2 |
| 16 |  |  | 单位产品危险固体废物产生量 | 0.22 | kg/t | 20 |
| 17 | 产品特征指标 | 0.05 | 产品一次合格率 | 0.5 | % | ≥95 |
| 18 |  |  | 上染率 | 0.25 | % | ≥85 |
| 19 |  |  | 固色率 | 0.25 | % | ≥70 |
| 20 | 清洁生产管理指标 | 0.10 | *环境法律法规标准执行情况 | 0.2 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |
| 21 |  |  | *产业政策执行情况 | 0.2 |  | 未采用国家明令禁止和淘汰的生产工艺、装备，未生产国家明令禁止的产品 |
| 22 |  |  | 清洁生产审核情况 | 0.12 |  | 通过了清洁生产审核 |
| 23 |  |  | 环境管理体系 | 0.08 |  | 按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件完备 |
| 24 |  |  | 环境管理制度和机构 | 0.08 |  | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |
| 25 |  |  | 能源计量器具配备情况 | 0.08 |  | 能源计量器具配备率符合GB/T17167 |
| 26 |  |  | 污染物排放监测 | 0.08 |  | 按《污染源自动监控管理办法》规定，安装污染物排放自动监控设备，且与环保主管部门的监控系统联网，装置运行正常 |
| 27 |  |  | 环境应急 | 0.08 |  | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |
| 28 |  |  | 环境信息公开 | 0.08 |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》要求公开环境信息 |

注：1、带*的指标为限定性指标。

该企业生产特点为小批量多品种，部分高性能的产品（特别是用于数码喷墨印花墨水用的活性染料），仍需要采用盐析工艺（目前国外对于该类活性染料也采用盐析工艺）。根据企业清洁生产评价指数的考核分值，在9项限定型指标中2项在Ⅰ级基准值区间，2项在Ⅱ级基准值区间，5项在Ⅲ级基准值区间，根据评价指标计算方法，按照第三基准值进行计算,综合评价指数为：93分，该企业属清洁生产企业。